Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Кафедра строительных конструкций водоснабжения и водоотведения

Составитель

В. Н. Ардеев

Конструкции из дерева и пластмасс

Методические указания к расчётно-графической работе
для студентов всех форм обучения

Рекомендовано учебно-методической комиссией направления подготовки 08.03.01 «Строительство» в качестве электронного издания
для использования в учебном процессе

Кемерово 2016

Рецензенты

Новиньков А. Г. – кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций водоснабжения и водоотведения

Угляница А. В. – доктор технических наук, профессор кафедры строительства подземных сооружений и шахт, председатель учебно-методической комиссии направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

Ардеев Валерий Николаевич

Конструкции из дерева и пластмасс: методические указания к расчётно-графической работе [Электронный ресурс]: для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», всех форм обучения / сост.: В. Н. Ардеев; КузГТУ. – Кемерово, 2016. – Систем. требования : Pentium IV; ОЗУ 8 Мб ; Windows XP ; мышь. – Загл. с экрана.

В методических указаниях даётся содержание и методика выполнения расчётно-графической работы. Приводятся необходимые справочные данные и литература для её выполнения.

( КузГТУ, 2016

( Ардеев В. Н., составление, 2016

- Общие положения

Выполнение расчётно-графической работы по конструкциям из дерева и пластмасс имеет своей целью обеспечить студентам:

  - освоение основных принципов объемно-планировочной компоновки деревянных зданий и сооружений;

  - приобретение необходимых навыков в решении вопросов, связанных с правильным установлением конструктивных и расчетных схем сооружения, а также его отдельных элементов;

  - освоение рациональной методики существующих расчетов с применением современной вычислительной техники и программного обеспечения, имеющих целью обеспечить проектируемому сооружению необходимую прочность, устойчивость и жесткость;

  - приобретение навыка в самостоятельной работе над специальной литературой, пособиями и нормативными документами по конструкциям из дерева и пластмасс.

# СОДЕРЖАНИЕ расчётно-графической работы

Расчётная часть состоит из:

- разработки компоновочно-конструктивной схемы сооружения;

- разработки технического проекта покрытия здания с расчётом основных несущих и ограждающих конструкций;

- разработки рабочего чертежа.

Первый раздел должен содержать детальную конструктивную разработку покрытия здания с проведением необходимых силовых и конструктивных расчётов.

В графической части работы предусматривается разработка технического проекта здания с выполнением рабочего чертежа основных несущей конструкции покрытия проектируемого сооружения.

Расчётная часть должна сопровождаться составлением расчётно-пояснительной записки.

Графическая часть РГР должна быть выполнена не более чем на двух листах формата А4–А3 со следующим примерным распределением по разделам:

( технический проект 1 лист;

( рабочий чертёж 1 лист.

# 3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ расчётно-графической работы И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ

## 3.1. Общие замечания

Прежде чем приступить к проектированию, студент должен по рекомендуемым учебникам курса «Конструкции из дерева и пластмасс» внимательно проработать разделы, в которых освещены вопросы механических свойств древесины и пластмасс, защиты деревянных конструкций от огня и биологического разрушения, расчета и проектирования элементов и соединений деревянных конструкций, пространственного крепления плоских деревянных конструкций и с СП 64.13330.20011 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II(25(80».

Расчётно-графическая работа является самостоятельной творческой работой студента, поэтому задание на проектирование содержит только контурное очертание габаритов сооружения и основные данные (район возведения и указание о внутреннем режиме).

На основании задания студент самостоятельно устанавливает необходимые для проектирования дополнительные данные. Так, студент должен по нормативной литературе установить величины временных нагрузок, по справочной литературе выбрать тип утеплителя для отапливаемых зданий в зависимости от конструктивного решения ограждения и установить породу и объемный вес древесины, из которой предполагается выполнить сооружение.

Чертежи должны выполняться в соответствии с требованиями ЕСКД. Все размеры на чертежах проставляются в миллиметрах.

Расчетно-пояснительная записка выполняется на листах формата А4. Записка должна быть составлена с четкой рубрикацией разделов, глав, пунктов и т. д. Различного рода схемы и эскизы должны быть масштабными и соразмерными. Страницы записки должны быть пронумерованы. В начале записки необходимо дать оглавление, а в конце перечень использованной литературы.

## 3.2. Разработка компоновочно-конструктивной схемы

Необходимой предпосылкой выполнения проекта того или иного сооружения является наличие у проектировщика, помимо общетехнической подготовки, соответствующих сведений о подлежащей разработке объекта. Поэтому прежде чем приступить к составлению вариантов сооружения, студент должен ознакомиться с рекомендованной по данному объекту специальной технической литературой. Получить при этом представление: об особенностях проектирования, продиктованных функциональным назначением сооружения; о схеме и структуре самого сооружения; о конструкциях и особенностях их проектирования; о расчетных схемах, как всего сооружения, так и отдельных его элементов.

Составление компоновочно-конструктивной схемы сооружения следует производить путем комплексного и взаимно увязанного разрешения следующих вопросов:

1. Из каких элементов будет состоять проектируемое сооружение?

2. Какие элементы будут размещены в сооружении(

3. Каковы будут их система, генеральные размеры и схемы?

4. Какую принципиальную конструкцию будут иметь эти элементы, как они будут сопрягаться друг с другом?

5. Как будет обеспечена пространственная жесткость всего сооружения (в поперечном и продольном направлениях) и  отдельных его элементов (где будут поставлены связи, их схемы и конструкция)?

Выполнение схем рекомендуется производить в масштабе 1:100...1:200.

Изображение элементов в схемах следует делать упрощенно, но с выделением их принципиальной конструктивной стороны, а именно;

- фасадные проекции сквозных конструкций показывать в осевых линиях;

- проекции сквозных и сплошных конструкций в плане показывать в осевых линиях;

- поперечные сечения элементов в разрезах показывать в их принципиальной форме.

Число проекций в графической части должно быть достаточным для полного представления о структуре сооружения, так, например, для обычного каркасного здания необходимы следующие проекции:

а) поперечный разрез;

б) схема каркаса торцовой стены и связей в ее плоскости;

в) схема каркаса продольной стены и связей в ее плоскости;

г) план покрытия с показанием состава покрытия и связей в  плоскости кровли;

д) схема других связей, если она есть.

При вычерчивании схем допускается использовать симметричность сооружения. Выполняя чертежи, следует иметь в виду, что в конструктивных чертежах принято в разрезах и сечениях показывать только то, что попадает в сечение или находится в непосредственной близости от него.

При проектировании деревянных конструкций необходимо учитывать условия эксплуатации, капитальность, степень ответственности и огнестойкость строительного объекта, а также возможности сырьевой и производственной базы, обеспечивающие изготовление конструкций.

Для всех видов зданий общественного и производственного назначения рекомендуется принимать:

( шаг деревянных стропильных балок и ферм, рам и арок 3 и 6 м;

( панели и плиты ограждающих конструкций шириной 1,2 и 1,5 м, длиной 3 и 6 м.

Пролеты и шаг несущих деревянных конструкций назначаются с учетом технологических требований, объемно-планировочных решений зданий и сооружений в соответствии с действующими стандартами и нормами проектирования по видам строительства.

Выбор конструктивной схемы и общая компоновка здания должны обеспечивать необходимую долговечность конструкций при наименьших приведенных затратах. Особое внимание следует уделять обеспечению простого и надежного отвода воды с покрытия. Отдавать предпочтение бесфонарным решениям покрытий с наружным водоотводом, без перепадов высот, парапетов и надстроек, способствующих образованию снеговых мешков, протечек и очагов поражения гнилью. Покрытия с деревянными конструкциями должны быть обязательно вентилируемыми, доступными для осмотра и производства ремонтно-профилактических работ. Не должны образовываться мостики холода, особенно в карнизных и коньковых узлах, в швах и сопряжениях несущих и ограждающих конструкций.

Расход леса и металла на основные несущие конструкции может быть принят по приближенным формулам:

,

,

,

где Р ( временная нормативная (снеговая и эквивалентная от подвесных кранов и сосредоточенных грузов) нагрузка, приведенная к 1 м2 (плана здания), кН/м2;

g ( нормативная нагрузка от собственного веса настилов, утеплителя, прогонов, стропил, кровли, подвесного потолка, кН/м2;

L ( пролет несущей конструкции, м;

gсв ( собственный вес несущих конструкций, кН/м2;

V ( объем лесоматериалов, м3;

Gм ( вес металла, кН;

Км ( коэффициент металлоемкости (расход металла в процентах от полного веса конструкций), определяемый по прил. 2;

Ксв ( коэффициент собственного веса конструкций, определяемый по прил. 2;

( ( плотность древесины может быть принята по табл. 4 (прил. 1).

## 3.3. Разработка технического проекта

### 3.3.1. Конструктивная разработка сооружения

Выполнение технического проекта сооружения по принятому варианту должно начинаться с конструктивной разработки сооружения.

Конструктивную разработку следует производить путем непосредственного вычерчивания на листе всех необходимых для полного представления проекций сооружения в масштабе 1:50...1:25. Особо сложные места конструкций показать в виде отдельных деталей в масштабе 1:20...1:10. Степень проработки конструкций должна быть такой, чтобы можно было получить представление обо всех деталях, входящих в их состав. В целях уменьшения объема чертежной работы допускается использовать симметрию сооружения и повторяемость конструкций путем изображения части сооружения (например: фрагмент продольной стены; фрагмент плана и т. п.).

### 3.3.2. Технические расчеты

Технические расчеты должны подтвердить целесообразность принятых схем, размеров и сечений с точки зрения несущей способности сооружения, его деформативности и разумной затраты материала. Расчеты по несущей способности должны производиться на воздействие расчетных нагрузок, расчёты по деформациям ( на воздействие нормативных нагрузок.

Любой расчет должен состоять из двух частей: статического расчета и конструктивного расчета.

Статический расчет имеет своей целью определение внутренних усилий (нормальных сил, моментов, поперечных сил), возникающих в элементах рассматриваемой конструкции, и производится методами строительной механики. Для выявления максимальных силовых воздействий статический расчет производится для всех возможных сочетаний постоянной и временных нагрузок.

Конструктивный расчет имеет своей целью установление несущей способности отдельных элементов конструкции и сопоставление ее с максимальными силовыми воздействиями, определенными для наиневыгоднейших сочетаний нагрузок; а также определение величин деформаций и сравнение их с допустимыми.

Очень важным моментом при проведении расчетов является правильное, обоснованное установление расчетной схемы сооружения или конструкции с учетом, что расчетная схема является условной схемой, которая должна обеспечить расчету достаточно близкое к действительности отображение работы конструкции под нагрузкой. Выполняя расчеты, большое внимание следует уделять вопросу определения расчетных длин сжатых и сжато-изогнутых стержней (стоек каркаса, верхних поясов ферм и т. п.).

Расчеты следует производить в такой последовательности, которая позволяет учитывать влияние собственной массы вышерасположенных элементов и частей сооружения.

Все расчеты должны выполняться четко с обязательным вычерчиванием расчетных схем и эскизов рассчитываемых конструкций. Запись расчетов должна быть удобной для контроля, поэтому рекомендуется вести расчеты, придерживаясь следующей схемы записи:

- статический расчет ( расчетная схема, ее обоснование, действующие нагрузки, обоснование принятых в расчете сочетаний нагрузок, определение расчетных усилий;

- конструктивный расчет – расчетное усилие, расчетная схема, принятое сечение или конструктивное решение со всеми необходимыми геометрическими характеристиками, проверка несущей способности или величины деформации. Все принимаемые в расчетах данные и расчетные величины должны иметь обязательные ссылки на источники, из которых они взяты.

Расчету в техническом проекте должны быть подвергнуты все основные несущие элементы каркаса. Так, например, для обычного каркасного здания следует рассчитать рабочий настил щита или панели покрытия, прогоны покрытия, основные несущие конструкции покрытия (балки, фермы), стойки каркаса.

### 3.3.3. Статический расчет

Сбор нагрузок на несущую конструкцию покрытия сводится к определению нагрузки на 1 п.м (для плоских сплошных) или узловой (для плоских сквозных) несущих конструкций от покрытия с учетом собственного веса несущей конструкции; снеговой и ветровой нагрузки для данного района строительства; подвесного оборудования.

При определении нагрузок необходимо учитывать возможность одностороннего загружения поперечника снеговой нагрузкой (см. п. 5.3 [6]).

По найденным нагрузкам проводится статический расчет конструкции одним из методов строительной механики с учетом загружения конструкции постоянной и временной нагрузками. По результатам статического расчёта строятся эпюры основных усилий.

### 3.3.4. Конструктивный расчет

По результатам статического расчета проводится подбор сечений элементов конструкции. При подборе сечений элементов деревянных конструкций необходимо обращать внимание на сопоставление величины напряжения в сечении с расчетным сопротивлением материала. Недонапряжение может составлять 7 %.

Размеры сечений элементов из цельной древесины должны приниматься согласно сортаменту пиломатериала по ГОСТ 24454(80*.

Указания по назначению сечений и выбору материалов приведены в прил. 3.

Вопросы, касающиеся применяемых для конструкций материалов (породы и влажности древесины и марки металла), а также различного рода указания по техническому проекту должны быть отражены в примечаниях.

### 3.3.5. Расчет и конструирование узлов

Выполняется детальный расчет и конструирование всех узлов и элементов конструкции покрытия с последующими проверками на все виды воздействий.

Болты в соединениях деревянных элементов не следует ставить по оси элемента, поскольку эта зона наиболее вероятного появления усушечных трещин. Расстояние от оси крайних болтов до торца элементов принимается не менее 7d, где d – диаметр болта. Конструктивные размеры для стальных узловых деталей следует назначать из условий расстановки болтов: не менее 7d между болтами; не менее 2d от кромки элемента вдоль усилия; не менее 1,5d от кромки элемента поперек усилия. Рекомендуемый сортамент болтов, гвоздей и шурупов приведен в табл. 11 прил. 3.

Особенно внимательно должны быть проработаны опорные узлы конструкции. Так, для обычного каркасного здания необходимо детально проработать карнизный узел и узел опирания стойки на фундамент с показанием в этих узлах сопряжения всех элементов, в том числа и ограждающих.

### 3.3.6. Проектирование и расчет связей

Большое внимание при проектировании следует уделять пространственной жесткости и устойчивости конструкций, обеспечиваемых постановкой соответствующих связей жёсткости.

Примеры конструктивного решения связевого каркаса здания приведены в прил. 3.

Подбор сечения связей допускается проводить по предельно допустимой гибкости из условия

,

где l0 ( расчётная длина элемента, определяемая в зависимости от способа закрепления концов связи; r ( радиус инерции сечения связи.

Узлы крепления связей разрабатываются из условия восприятия знакопеременной нагрузки и способа закрепления связи.

# 4. Разработка рабочего чертежа

В этом разделе студентом должен быть выполнен рабочий чертеж основной конструкции здания или сооружения.

Рабочие чертежи должны выполняться в масштабе 1:10...1:20 и давать исчерпывающее представление обо всех деталях, входящих в состав конструкции, и их взаимном расположении, о расположении и размерах болтов, гвоздей и сварных швов (если конструкция деревометаллическая).

Клеёные конструктивные элементы изображаются на чертеже в положении, наиболее приемлемом при сборке и удобном для расположения на листе. Слои следует показывать на заготовке для клееного элемента. Масштаб заготовки клееного элемента по высоте сечения принимается произвольный, для лучшего показа слоев. Для криволинейных элементов показывается прямолинейная заготовка на стадии начальной сборки на клею до ее изгиба и запрессовки в криволинейном положении.

Размеры на схеме заготовки должны обеспечить возможность её сборки на клею из ранее склеенных по длине слоев; размеры на чертеже элемента должны обеспечить его изготовление из заготовки. На чертежах криволинейных элементов для внутренней поверхности необходимо давать значение проектного радиуса кривизны и значение радиуса базовой поверхности. Обязательными размерами являются также радиусы наружной поверхности и осевой линии, длина хорды осевой линии и стрела подъема относительно хорды.

Размеры заготовок по длине принимают с учетом припуска на торцовку (см. табл. 3. прил. 3).

Ширину слоев и ширину склеенного пакета ( заготовки следует принимать с учетом сортамента пиломатериалов без учета последующего фрезерования боковых поверхностей. На чертежах клееной конструкции указывается ширина сечения с учетом припуска на фрезерование боковых поверхностей заготовки. Значения припусков приведены в табл. 2 прил. 3.

Толщину слоев в спецификации и при подсчете общей высоты сечения клееного элемента следует принимать с учетом фрезерования обеих пластей с припуском по I группе и усушки. Толщина досок 16, 19, 22, 25, 30, 40, 50 после фрезерования с учетом усушки слоев составляет 11, 14, 17, 20, 24, 33, 43 мм соответственно.

К рабочему чертежу обязательно должна быть составлена спецификация по форме, приведенной в прил. 4.

Рабочие чертежи должны иметь ряд примечаний, указывающих: породу и влажность применяемой древесины; марку применяемого металла; тип электродов и толщину сварных швов для деревометаллических конструкций; меры антисептической, противопожарной и антикоррозионной обработки древесины и металла; тип клея для клееных конструкций; сорт фанеры для клеефанерных конструкций; размещение и типы стыков досок и т. п.

# 5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическая часть состоит из 1,5…2 листов чертежей формата А4-A3. Чертежи выполняются с соблюдением соответствующих ГОСТов и положений ЕСКД.

На каждом чертеже должен быть стандартный угловой штамп, в котором указываются наименование высшего учебного заведения, факультета, специальности и группы, фамилия и инициалы студента, шифр и дата окончания проекта. Чертеж должен быть подписан студентом. Чертежи должны полностью соответствовать расчетно-пояснительной записке.

## 5.1. Содержание первого листа

Первый лист выполняется на стадии КД и должен содержать общие компоновочные решения каркаса в увязке с технологическими, транспортными и архитектурно-строительными требованиями, а также принципиальные решения наиболее важных узлов конструкций.

Рекомендуется следующее заполнение листа:

- Поперечный и продольный (при необходимости) разрезы в масштабе 1:200–1:400 характерного места здания с изображением всех несущих и ограждающих конструкций с примыкающими к ним связями.

- Схемы связей: по верхним поясам строительных конструкций, в плоскости нижних поясов и вертикальных связей, схема торцевого фахверка с нанесением принятых обозначений и сечений элементов.

- Наиболее характерные узлы: сопряжение ригеля с колонной; сопряжение несущей конструкции с фундаментом; узлы крепления покрытия к несущей конструкции в масштабе 1:10 или 1:20. Указанные узлы должны быть выполнены с примыкающими к ним элементами связей. Количество проекций должно быть таким, чтобы принятые конструктивные решения были абсолютно ясны.

- Таблица отправочных марок.

- Лист должен сопровождаться примечаниями, дающими необходимые пояснения по принятым проектным решениям, содержать данные о материалах, условиях эксплуатации, изготовлении и монтажа конструкций.

## 5.2. Содержание второго листа

Второй лист выполняется на стадии КДД и должен содержать рабочий (деталировочный) чертеж основной несущей конструкции (согласно заданию). Пример выполнения рабочего чертежа балки приведён в при. 3.

- Отправочный элемент и заготовительный блок в масштабе 1:10–1:20.

- Характерные сечения конструкции (продольные и поперечные) в масштабе 1:10–1:20.

- Узлы конструкции с указанием позиций элементов и привязочных размеров относительно геометрических осей.

- Рабочие чертежи узлов и деталей.

- Спецификации элементов отдельно на деревянные, металлические, фанерные и пластмассовые детали несущей конструкции.

- Лист должен сопровождаться примечаниями, дающими необходимые пояснения по обработке, рациональном раскрое пиломатериалов, контроле качества изготовления.

# 6. ЗАДАНИЯ НА Расчетно-графическую работу

Данные задания студент устанавливает по цифрам шифра задания на расчетно-графическую работу (см. прил. 1).

Первая цифра ( номер схемы.

Вторая цифра ( номер варианта к данной схеме.

Третья цифра ( место строительства.

Четвертая цифра ( тип конструкции.

Пятая цифра ( конструктивные особенности.

На схемах и таблицах к ним приняты следующие обозначения:

L ( пролет здания или сооружения, м;

H ( высота здания или сооружения от уровня пола до низа несущих конструкций покрытия, м;

В ( расстояние между основными несущими конструкциями (шаг конструкций вдоль здания), м;

Z ( длина здания или сооружения, м;

При определении данных для проектирования следует иметь в виду, что здания по всем схемам должны быть запроектированы с деревянным каркасом, а ограждение может быть выполнено с применением древесины, фанеры, пластмассы, асбестоцементных и металлических листов.

# ПриложениЯ

# Приложение 1

Схема № 1

Тема РГР: Деревянные конструкции склада

Склад предназначен для хранения штучных грузов. Ворота должны быть предусмотрены в торцовых и одной продольной стенках.

Помещение склада отапливаемое.

Схема поперечного разреза склада

| Данные | Вариант схемы (принимается по второй цифре шифра) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| L | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 21,0 | 24,0 | 24,0 |
| H | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| B | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z | 54,0 | 50,0 | 48,0 | 60,0 | 55,0 | 52,0 | 54,0 | 45,0 | 44,0 | 54,0 |

Схема № 2

Тема РГР: Деревянные конструкции склада

Склад предназначен для хранения материалов. В одной из торцовых стен должен быть предусмотрен проем для въезда автотранспорта внутрь склада. Высота Н дана от уровня верха фундамента до низа монорельса. Помещение не отапливаемое.

Схема поперечного разреза склада

| Данные | Вариант схемы (принимается по второй цифре шифра) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| L | 15,0 | 40,2 | 18,6 | 20,4 | 34,8 | 45,0 | 40,0 | 30,0 | 34,2 | 24,0 |
| H | 7,2 | 19,2 | 9,0 | 10,0 | 16,8 | 17,0 | 19,0 | 16,0 | 16,8 | 12 |
| B | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z | 54,0 | 50,0 | 48,0 | 60,0 | 55,0 | 52,0 | 54,0 | 45,0 | 44,0 | 54,0 |

Схема №3

#### Тема РГР: Деревянные конструкции навеса

Навес предназначен для хранения сельскохозяйственных машин. Навес должен иметь стеновое ограждение с трех сторон ( по одной продольной и двум торцовым осям, по второй продольной оси стеновое ограждение не предусматривать. Отсутствие стенового ограждения с одной стороны должно быть учтено при расчете здания на ветровую нагрузку.

Схема поперечника разреза

| Данные | Вариант схемы (принимается по второй цифре шифра) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| L | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 21,0 | 24,0 | 24,0 | 30, |
| H | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 8,0 |
| B | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z | 54,0 | 45,0 | 44,0 | 60,0 | 55,0 | 48,0 | 42,0 | 50,0 | 52 | 54,0 |

Схема № 4

#### Тема РГР: Деревянные конструкции гаража

Механизированный гараж предназначен для хранения сельскохозяйственных машин. Ворота должны быть предусмотрены в торцовых стенах. Здание отапливаемое.

Схема поперечного разреза

| Данные | Вариант схемы (принимается по второй цифре шифра) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| L1 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 |
| L2 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 |
| H | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 3,8 | 6,5 | 5,0 | 7,5 | 4,0 |
| B | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z | 54,0 | 45,0 | 44,0 | 60,0 | 55,0 | 48,0 | 42,0 | 50,0 | 52 | 54,0 |

Схема № 5

#### Тема РГР: Деревянные конструкции склада

Прирельсовый склад предназначен для хранения и перевалки штучных грузов. Ворота следует предусмотреть откатными. Здание не отапливаемое.

Схема поперечного разреза

| Данные | Вариант схемы (принимается по второй цифре шифра) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| L | 12,0 | 18,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 |
| H | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 |
| B | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z | 54,0 | 45,0 | 44,0 | 60,0 | 55,0 | 48,0 | 42,0 | 50,0 | 52 | 54,0 |
| а | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |

Район строительства

| 3-я цифра шифра | Район строительства | Поверхностные нагрузки, кПа (кгс/м2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | от веса снега | от ветрового напора |
| 1 | Астрахань | 0,8 (80) | 0,45 (45) |
| 2 | Волгоград | 1,2 (120) | 0,45 (45) |
| 3 | Калининград | 1,2 (120) | 0,27 (27) |
| 4 | Москва | 1,8 (180) | 0,27 (27) |
| 5 | Санкт-Петербург | 1,8 (180) | 0,35 (35) |
| 6 | Архангельск | 2,4 (240) | 0,35 (35) |
| 7 | Кемерово | 2,4 (240) | 0,35 (35) |
| 8 | Воркута | 3,2 (320) | 0,45 (45) |
| 9 | Дудинка | 4,0 (400) | 0,55 (55) |
| 0 | Петропавловск-Камчатский | 5,6 (560) | 0,55 (55) |
| Примечание В таблице дано расчетное значение веса снегового покрова. Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7. |

Тип конструкции кровли по 4-й цифре шифра

| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дощатый двойной перекрёстный настил под мягкую кровлю по прогонам | Клеефанерная плита по стропильным балкам |
| 1 ( косой защитный настил; 2 ( разреженный рабочий; 3 ( гвозди; 4 ( прогоны |  |
| Примечание Основные данные для проектирования кровли приведены в прил. 2. |

Конструктивные особенности стропильной конструкции 
по 5-й цифре шифра

| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клеефанерная балка | Дощатоклееная балка |
| Примечание Примеры конструктивного решения балок и связевой системы каркаса здания приведены в прил. 4. |

# Приложение 2

# Основные данные для проектирования кровли

| Вид кровли | Угол ската, ° | Масса 1 м2 кровли, кг |
| --- | --- | --- |
|  | минимальный | макси- мальный |  |
| Мягкая битумная черепица | 12 | 80 | 12... 14 |
| Рулонные материалы (гидроизол, рубероид) на битумной мастике: двухслойные трёхслойные | 8 8 | 14 22 | 7...8 8...10 |
| Гонт (щепа) | 18 | 50 | 8...9 |
| Ондулин | 15 | 60 | 5...7 |
| Металлочерепица стальная | 15 | 75 | 5...7 |
| Глиняная, цементно-песчаная черепица | 37 | 60 | 30...60 |
| Профилированный настил типа Н высотой 57 и 60 мм | 15 | 75 | 8,70...12,5 |
| Листовая кровельная сталь толщиной 0,38...0,82 мм: с одинарными фальцами с двойными фальцами |  |  |  |
|  | 16 | 27 | 5 при толщи- не 0,5 мм |
|  | 11 | 27 |  |
| Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля | 18 | 45 | 14 |

# Приложение 3

# Материалы

В несущих и ограждающих деревянных конструкциях применяют: круглый лес, пиломатериалы и клееные заготовки из них; многослойные клееные заготовки из фрезерованных пиломатериалов; листовую многослойную фанеру; фанерные трубы; древесные плиты; водостойкие клеи; влагозащитные лаки и составы; антисептики и антипирены; стальной прокат, арматуру и др.

Пиломатериалы являются основными конструкционными лесоматериалами для конструкций из цельной и клееной древесины.

Размеры сечений элементов из цельной древесины должны приниматься согласно сортаменту пиломатериала по ГОСТ 24454(80Е (см. табл. 1).

При назначении размеров сечений не фрезерованных элементов следует руководствоваться номинальными размерами пиломатериалов. Если необходимо фрезерование материалов цельного сечения под покрытие лаками или окраску, проектные размеры сечений уменьшают на величину припусков по I группе (без непрофрезерования) или II группе (с частичным непрофрезерованием по одной из сторон). Значение припусков приведены в табл. 2. Размеры заготовок по длине принимают с учетом припусков на торцовку, величины которых приведены в табл. 3.

Для многослойных клееных заготовок из древесины сосны и ели наиболее целесообразно применять лесоматериалы толщиной 40 и      25 мм, причем тонкие пиломатериалы следует использовать для изготовления гнутоклеёных элементов с ограниченным радиусом кривизны и растянутых элементов; пиломатериалы из осины и лиственницы можно использовать толщиной 25 мм с устройством в них продольных компенсационных прорезей, располагаемых друг от друг на расстоянии 40 мм и не менее чем на 10–15 мм от кромок доски. Глубина прорезей должна быть равной половине толщины слоя, ширина 2–3 мм.

Однослойные заготовки из склеенных на зубчатый шип пиломатериалов, предназначенные для использования в несущих элементах деревянных конструкций, должны удовлетворять следующим требованиям: влажность склеиваемых на зубчатый шип пиломатериалов допускается не выше 15; клеи только на резорциновой основе (ФР-12 и ФРФ).

Не допускается использование склеенных на зубчатый шип заготовок из короткомерных пиломатериалов для дощатых балок междуэтажных перекрытий и в растянутых поясах дощатых стропильных ферм.

Ширина сечения клееных деревянных конструкций должна приниматься в заготовке 100, 125, 150, 175, 200 или 250 мм. После фрезерования боковых поверхностей склеенного блока ширина сечения уменьшается на припуск (это значение ширины указывается в проекте и принимается при расчете). Величина припусков на фрезерование боковых поверхностей при длине конструкции до 12 м составляет 15 мм, а при длине свыше 12 м – 20 мм. Ширина сечения дощатоклееных балок приведена в табл. 5.

В ограждающих и несущих конструкциях допускается применение фанеры толщиной не менее 6 мм (только на водостойких клеях) марки ФСФ по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2, а также фанеру бакелизированную марки ФБС по ГОСТ 11539 (см. табл. 6), асбестоцементных листов, стеклопластика и стальных листовых гнутых профилей согласно прилагаемым сортаментам.

Синтетические клеи для склеивания древесины и древесины с фанерой в клееных деревянных конструкциях должны назначаться в соответствии с таблицей 2 [1].

Таблица 1

| Размеры сечений пиломатериалов по ГОСТ 24454-8* |
| --- |
| Толщина, мм | Ширина, мм |
|  | рекомендуемая | допускаемая |
| 16 | 75 | 100 | 125 | 150 | — | — | — | — | — |
| 19 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | — | — | — | — |
| 22 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | — | — |
| 25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 32 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 44 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 100 | — | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 125 | — | — | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
| 150 | — | — | — | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
| 175 | — | — | — | — | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
| 200 | — | — | — | — | — | 200 | 225 | 250 | — |
| 250 | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — |

Таблица 2

| Величина припусков на фрезерование |
| --- |
| Номинальная толщина деталей, мм | Припуски, мм |
|  | по толщине при номинальной ширине | по ширине при номинальной ширине |
|  | до 55 | от 55 до 95 | св. 95 до195 | от 195 до 290 | до 55 | от55 до 95 | св. 95 до195 | от 195 до 290 |
| I группа |
| до 30 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| от 3О до 95 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| от 95 до 195 | ( | ( | 6,0 | 6,6 | ( | ( | 6,0 | 6,5 |
| II группа |
| до 30 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| от 30 до 95 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4.5 | 5,0 |
| от 95 до 195 | ( | ( | 5,0 | 5,5 | ( | ( | 5,0 | 5,5 |

Таблица 3

| Величина припусков на торцовку |
| --- |
| Ширина заготовок, мм | Припуск при минимальной длине, мм, заготовок, мм |
|  | свыше 1500 до 3000 | свыше 3000 |
| до 150 свыше 150 | 20 25 | 25 30 |

Таблица 4

| Плотность древесины, фанеры и LVL |
| --- |
| Породы древесины | Плотность древесины, кг/м3, в конструкциях для условий эксплуатации по таблице 1 [1] |
|  | 1А, 1, 2 | 3 и 4 |
| Хвойные: |  |  |
| лиственница | 650 | 800 |
| сосна, ель, кедр, пихта | 500 | 600 |
| Твердые лиственные: |  |  |
| дуб, береза, бук, ясень, клен, граб, акация, вяз и ильм | 700 | 800 |
| Мягкие лиственные: осина, тополь, ольха, липа | 500 | 600 |
| Примечания: 1 Плотность свежесрубленной древесины хвойных и мягких лиственных пород следует принимать равной 850 кг/м3, твердых лиственных пород ( 1000 кг/м3. 2 Плотность клееной древесины следует принимать как неклееной. 3 Плотность обычной фанеры следует принимать равной плотности древесины шпонов, а бакелизированной ( 1000 кг/м3. 4 Плотность древесины из однонаправленного шпона 500-600 кг/м3 в зависимости от породы древесины шпонов. |

Таблица 5

| Ширина сечений двускатных балок |
| --- |
| Пролет балок, м | Ширина досок, мм по ГОСТ 25545(80* |
|  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| до 12 м | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 |
| более 12 м | ( | ( | 130 | 155 | 180 | 205 |

Таблица 6

| Сортамент строительной фанеры марок ФСФ, ФК и ФБС |
| --- |
| Размеры листов, мм |
| длина | ширина | толщина |
| Фанера марок ФСФ и ФК (ГОСТ 3916(69) |
| 2440 2440 | 1525 1220 | 1,5; 2; 2,5 3 |
| 2135 1830 | 1525 1220 | 4 5 |
| 1525 1525 1525 | 1525 1220 725 | 6; 7; 8; 9; 10; 12 |
| 1220 1220 | 1220 725 | 15; 18; 19 |
| 1500 1500 | 1200 1500 | 5 7 |
| Фанера марки ФБС (ГОСТ 11339(65) |
| 5600 4850 400 | 1200 1200 1500 | 7; 10; 12 14; 16 |

Таблица 7

| Листы асбоцементные волнистые обыкновенного профиля (ГОСТ 378(76) |
| --- |
| Наименование основных размеров | Номинальные размеры, мм |
| Длина Ширина Толщина Высота волны Шаг волны Расстояние от ближайшего гребня волны до: ( перекрывающей кромки; ( перекрываемой кромки | 1200 686 5,5 28 115 27 84 |

Таблица 8

| Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля УВ (ГОСТ 16233(77*) |
| --- |
| Наименование размера листа | Номинальный размер, мм |
| Длина Ширина Толщина Высота волны: рядовой перекрывающей перекрываемой Шаг волны К Величина перекрывающей кромки Величина перекрываемой кромки | 2500; 2000; 1750 1125 7,5; 6 54 54 45 200 60 65 |

Таблица 9

| Листы асбоцементные плоские (ГОСТ 18124(75) |
| --- |
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 3600 3200 3000 | 1500; 1200 1200 1500; 1200; 800 | 12; 10; 8 |
| 2500 2000 | 1500; 1200 1200 | 6; 5; 4 |

Таблица 10

| Рекомендуемый сортамент болтов |
| --- |
| Диаметр, мм | Площадь сечения, см2 | Размеры квадратных шайб стяжных болтов, мм |
| по стержню | по нарезке | по стержню | по нарезке | ширина | толщина |
| 12; 16 20; 24 27; 30 | 9,7; 13,4 16,7; 20,1 23,1; 25,4 | 1,13; 2,01 3,14; 4,52 5,72; 7,06 8,30 | 0,74; 1,41 4,18; 3,16 4,18; 5,06 7,44 | 45; 55; 70; 90; 100 | 4; 4; 5;7; 8 |

Продолжение табл. 10

| Рекомендуемый сортамент гвоздей |
| --- |
| Диаметр, мм | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Длина, мм | 70; 80 | 80; 90 | 100; 110 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Рекомендуемый сортамент шурупов с потайной и полукруглой головками |
| Диаметр, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Длина, мм | 7 10 13 | 10; 13 16; 20 25; 30 | 13; 16 20...60 с градаций через 5 мм | 13; 16 20...70 | 20...100 | 50 100 | 80; 90 100 |

Таблица 11

| Номенклатура полиэфирных светопрозрачных стеклопластиков |
| --- |
| Профиль, длина и толщина листов | Размеры волн | Примечание |
|  | дли-на | вы-сота |  |
| Стеклопластик листовой с продольной волной |
| Длина ( до 6 м Ширина (950 мм Толщина ( 1,5; 2; 2,5 мм | 200 | 54 | Размеры совпадают с асбоцементными листами УВ |
|  | 167 | 50 | Размеры совпадают с асбестоцементными листами ВУ |
|  | 125 | 35 | Размеры совпадают с алюминиевыми листами |
|  | 115 90 78 36 | 28 30 18 8 |  |
| Стеклопластик листовой с поперечной волной (рулонный) |
| Длина ( до 40 м Ширина ( 1000 мм Толщина ( 1,5; 2 мм | 90 35 | 26 9 |  |

# Приложение 4

# Дополнительные данные для проектирования стропильных балок

Сечения с максимальными нормальными напряжениями

| Некоторые схемы балок | Опасное сечение |
| --- | --- |
| Клеефанерные балки |
| Клеедощатые балки |

Клеефанерная балка с плоской стенкой

а ( общий вид коробчатой двускатной балки; 6 ( сечения коробчатой балки; в ( то же, двутавровой; г (стык стенки с накладками; д – то же, «на ус»;  е ( соединение верхнего пояса зубчатым стыком; ж ( усиление стенки подкосом (двутавровая балка); 1( фанерная стенка; 2 ( дощатые пояса; 3 ( ребра жёсткости; 4 ( опорная подушка; 5 (зазоры между досками пояса; 6 ( фанерная накладка на стыке; 7 (  опорное ребро; 8( подкос; 9 ( зубчатый стык пояса; 10 ( стыковые накладки на болтах

Рабочий чертёж дощатоклееной балки

|  | Спецификация древесины на клеёную марку Марка Номера слоёв Сорт Сечение, мм Длина, мм Кол-во Объем, м3 Слоя Всех Заготовки Марки Б-1 1-5 2 33 ×185 15100 5 0,123 0,615 3,756 3,465 6-20 3 33 × 185 15100 15 0,123 1.845 21-23 2 33 × 185 12900 3 0,105 0,315 24-26 2 33 × 185 10820 3 0,09 0,27 27-29 3 33 × 185 8000 3 0,07 0,21 30-32 3 33 ×185 6000 3 0,05 0,15 33 -34 3 33 × 185 3130 2 0,03 0,06 1. Класс эксплуатации здания ( 2 2. Порода древесины ( сосна 3. Влажность древесины ( 10±2% 4. Для склеивания элементов заготовочного блока по длине и по всему сечению применять резорцино-формальдегидный клей марки ФР-100 (ТУ6-05-930-73.1) 5. Древесину пропитать водным раствором фтористого натрия от гниения и перхлорвиниловой эмалью ХВ-1100 (ГОСТ6993-79) от возгорания. После подсушки поверхности обработать пентафталевой эмалью ПФ-15 (ГОСТ 6465-76*) КузГТУ – СИ- 290300 – 039275-РГФ Конструкции из дерева и пластмасс Должн. Фамил. Подп. Дата Прирельсовый склад в г. Кеморово Стадия Лист Листов Разраб.от. Бычинскии У 2 2 Руководит Ардеев . Рабочий чертёж балки Б-1 Кафедра СК ВиВ, группа СПз-03 2007 год |
| --- | --- |

Связевая система с прогонами и полураскосными связями

Связевая система с плитами и металлическими крестовыми связями связями

# Приложение 5

# Формы спецификаций

Форма спецификации на марку конструкций

из цельной древесины

Форма спецификации на марку конструкций

из клеёной древесины

# СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- СП 64.13330.20011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II(25(80 [Электронный ресурс]. ( Москва : ОАО «ЦПП», 2011. ( 87 с.

- СП 20.13330.20011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07(85* [Электронный ресурс]. ( Москва : ОАО «ЦПП», 2011. ( 95 с.

- Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНиП II(25(80) / ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. ( Москва : Стройиздат, 1986. ( 215 с.

- Бойтемиров, Ф. А. Конструкции из дерева и пластмасс : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Строительство». – Москва : Академия , 2013. – 288 с.

- Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Э. В. Филимонов [и др.]. – Москва : Изд-во Ассоциации Строительных Вузов , 2010. – 440 с.

- Конструкции из дерева и пластмасс : учеб. пособие для вузов по специальности «Промышленное и гражданское строительство» направления подготовки дипломированных специалистов «Строительство» / Г. Н. Зубарев, Ф. А. Бойтемиров, В. М. Головина [и др. ]; под ред. Ю. Н. Хромца. – Москва : Академия, 2004. ( 438 с.

- Конструкции из дерева и пластмасс : учебник для вузов / М. М. Гаппоев [и др.]. ( Москва : Изд-во АСВ, 2004. ( 440 с.

- Серов, Е. Н. Проектирование деревянных конструкций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство» направления 270100 «Строительство» / Е. Н. Серов, Ю. Д. Санников, А. Е. Серов; под ред. Е. Н. Серова. – Москва : АСВ, 2011. – 536 с.

- Шишкин, В. Е. Примеры расчёта конструкций из дерева и пластмасс: учеб. пособие для строит. техникумов. ( Москва : Стройиздат, 1974. ( 274 с.

- Барабаш, М. С. Современные технологии расчёта и проектирования металлических и деревянных конструкций : Курсовое и дипломное проектирование. Исследовательские задачи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство» / М. С. Барабаш [и др.]; под ред. А. А. Нилова. – Москва : АСВ, 2010. – 336 с.

- Руководство по проектированию клеёных деревянных конструкций. ( Москва : Госстроя СССР, 1977. ( 188 с.

- Иванов, В. А. Конструкции из дерева и пластмасс / В. А. Иванов, В. З. Клименко. ( Киев : Вища школа, 1983. ( 320 с.

- Иванов, А. М. Строительные конструкции с применением пластмасс. Примеры расчета и проектирования / А. М. Иванов [и др.]. ( Москва : Высш. шк., 1968. ( 262 с.

- Иванов, А. М. Строительные конструкции из полимерных материалов / А. М. Иванов [и др.]. ( Москва : Высш. шк., 1978. ( 212 с.

- Гринь, И. М., Проектирование и расчет деревянных конструкций. ( Киев: Будiвельник, 1983. ( 240 с.

- Гету, К. Г. Атлас деревянных конструкций / К. Г. Гету [и др.]. ( ( Москва : Стройиздат, 1985. ( 272 с.

- Дмитриев, П. А. Деревянные балки и балочные клетки: учеб. пособие. ( Новосибирск, 1989. ( 161 с.

- Слицкоухов, Ю. В. Индустриальные деревянные конструкции. Примеры проектирования / Ю. В Слицкоухов [и др.]. ( М. : Стройиздат, 1991. ( 2556 с.

- Шмидт, А. Б. Атлас строительных конструкций из клееной древесины и водостойкой фанеры; учеб. пособие / А. Б. Шмидт, П. А. Дмитриев. ( М. ; Изд-во Ассоциации Строительных Вузов, 2001. ( 291 с.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	2

2. СОДЕРЖАНИЕ расчётно-графической работы	3

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ расчётно-графической работы И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ	4

4.1. Общие замечания	4

4.2. Разработка компоновочно-конструктивной схемы	4

4.3. Разработка технического проекта	7

4.3.1. Конструктивная разработка сооружения	7

4.3.2. Технические расчеты	8

4.3.3. Статический расчет	9

4.3.4. Конструктивный расчет	9

4.3.5. Расчет и конструирование узлов	10

4.3.6. Проектирование и расчет связей	10

5. Разработка рабочего чертежа	11

6. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	12

6.1. Содержание первого листа	12

6.2. Содержание второго листа	13

7. ЗАДАНИЯ НА Расчетно-графическую работу	14

Приложение 1. Варианты заданий	15

Приложение 2. Основные данные для проектирования кровли	22

Приложение 3. Материалы	23

Приложение 4. Дополнительные данные для проектирования стропильных балок	29

Приложение 5. Формы спецификаций	35

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	36